OLIMPIADA – EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

ETAPA LOCALĂ – 2010

CLASA a VII-a

BAREM DE CORECTARE  ŞI NOTARE

SUBIECTUL I - 20 PUNCTE

A.

1-c

2-b

3-c

4-a

5-a

6-a

7-c

8-b

9-c

10-c

Se acorda cate 1 punct pentru fiecare raspuns corect......1x 10=10 puncte

B.

1- metale si aliaje

2 - vulcanizare

3 - termorigide

4 - metalice

5- duritate

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.....2 x 5 = 10 puncte

BAREM DE CORECTARE SUBIECTUL II – 30 puncte

A. 1- Aliajele sunt amestecuri de două sau mai multe elemente chimice , dintre care elementul aflat în proporţia cea mai mare este un metal.

2- Vulcanizarea constă în încălzirea la 130-140° C a cauciucului brut amestecat cu mici cantităţi de sulf

( 0,5-1%); se mai folosesc negru de fum, oxid de zinc, antioxidanţi, talc etc. Se foloseşte pentru remedierea inconvenientelor cauciucului brut.

3- nisip cuarţos, soda calcinata, calcar, cioburi de sticlă......

4- Ocupatia este activitatea utila aducatoare de venit pe care o desfasoara o persoana la locul de munca.

5. bare, ţevi, tuburi, profile .

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.....2 x 5 = 10 puncte

B. 1. (1) - repetat;

2. ( 2) - fontă brută ; (3) - zgură; (4) – gaze arse

3. (5) -  pietre abrazive; (6) - calităţii

4. ( 7) - realizarea; ( 8) – fişă tehnologică

5. (9 ) -  armată

6. ( 10) -  polimerul

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.....2 x 10 = 20 puncte

SUBIECTUL  III -  40 puncte

A. Fişă de analiză a produsului  - 20 puncte

Denumire produs : Cutie alimentară

Utilizare : păstrarea alimentelor

Materiale folosite : poliestiren de tip PET

Alcătuire : corpul propriu.zis  şi capac

Formă :  tronconică  sau cilindrică

Schiţa constructivă : figura

Prezentare : în vitrina magazinului de profil , pe rafturi expuse ambalate în folie transparentă  formând seturi de diferite dimensiuni

Preţ orientativ : 3 RON

Disfuncţionalităţi posibile : deformare generată de depozitare sau păstrare în condiţii necorespunzătore  , neînchiderea ermetică.

( 9 x 2 puncte = 18 puncte + 2 puncte pentru realizarea schitei )

B. Eseu – 20 puncte

- provenienta, obtinere, proprietati, utilizari – 10 puncte

- conceptie, exprimare, aspect – 10 puncte